# Intergard 263

Эпоксидный переходной слой

## Описание продукта

Двухкомпонентный эпоксидный переходной слой.

## Назначение

Применяется в судостроении, при капитальном и текущем ремонте, а также экипажами судов в эксплуатации в качестве переходного слоя между антикоррозионными покрытиями и противообрастающими эмалями/ либо косметическими финишными покрытиями для обеспечения максимальной межслойной адгезии «от киля до клотика».
Рекомендуется в качестве "запечатывающего" слоя поверх оловосодержащих противообрастающих покрытий для предотвращения выделения запрещенных биоцидов.

## Информация о продукте

| Цвет | FAJ034 – светло-серый |
| --- | --- |
| Внешний вид / Глянец | Матовый |
| Связующее / Отвердитель | FAA262 |
| Содержание твердых веществ | 57%+2% (ISO 3233:1998) |
| Соотношение при смешивании | 4 объема части А на 1 объем части В |
| Рекомендуемая толщина пленки | 100 микрон сухой пленки (175 микрон мокрой пленки) |
| Теоретическая кроющая способность | 5,70 м2/л (при толщине сухой пленки 100 микрон). При определении практической кроющей способности необходимо учитывать соответствующие потери. |
| Метод нанесения | Безвоздушное распыление, кисть, валик |
| Температура вспышки | Часть А - 45°C, часть В - 21°C, смешанный продукт - 38°C. |
| Индукционный период | Не требуется |

## Информация о высыхании

|  | Температура подложки |
| --- | --- |
|  | -5°C | 5°C | 25°C | 35°C |
| Высыхание «на отлип» (ISO 1517:73) | 24 час | 12 час | 6 час | 4 час |
| Высыхание до твердой пленки (ISO 9117:90) | 72 час | 24 час | 16 час | 12 час |
| Жизнеспособность | 12 час | 8 час | 6 час | 4 час |

## Информация о перекрытии

см. "Ограничения"

|  | Температура подложки |
| --- | --- |
|  | -5°C | 5°C | 25°C | 35°C |
| Материал | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс |
| Intergard 263 | - | - | 36 час | 42 дн | 8 час | 28 дн | 5 час | 14 дн |
| Intersheen 579 | 72 час | 3 дн | 36 час | 3 дн | 8 час | 3 дн | 5 час | 1 дн |
| Intersmooth 460 Ecoloflex SPC | 72 час | 14 дн | 24 час | 8 дн | 8 час | 5 дн | 5 час | 3 дн |
| Interthane 990 | 72 час | 5 дн | 36 час | 5 дн | 8 час | 5 дн | 5 час | 5 дн |
| Intertuf 203 | 48 час | 15 дн | 24 час | 15 дн | 8 час | 15 дн | 5 час | 15 дн |

#### Примечания:

Для получения информации о сроках перекрытия для Interspeed 340, 640, Intersmooth 360, 365, 465 Ecoloflex пользуйтесь данными для Intersmooth 460 Ecoloflex.

## Дополнительные данные

voc содержание органических растворителей 400 г/литр (EPA метод 24)
306 г/кг (соответствует EU SED 1999/13/ЕС)
379 г/литр (PG6/23:1997)

## Сертификация

При применении в составе одобренной схемы данный материал имеет следующие сертификаты:
• Гигиена – Гигиенический сертификат Минздрава РФ
• Сертифицирован в соответствии со стандартом ASTM D5108-96 на применение в качестве "запечатывающего" слоя поверх сохранившегося оловосодержащего противообрастающего покрытия для предотвращения выделения вредных биоцидов. Рекомендованная толщина сухой пленки -100 мкм.
При необходимости более подробной информации обращайтесь в региональное представительство International

## Схемы окраски и совместимость

Для выбора наиболее подходящей схемы окраски проконсультируйтесь со своим региональным представительством International.

### Подготовка поверхности

Используйте продукт в соответствии со спецификацией окраски.
Все окрашиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних частиц. Произведите, в зависимости от необходимости, обмыв поверхности пресной водой либо пресной водой под высоким давлением, удалите масло, смазки, растворимые включения и посторонние частицы согласно стандарта SSPC-SP1.

Intergard 263 должен всегда наноситься на рекомендованный грунт.
Intergard 263 необходимо использовать в соответствии со спецификацией окраски, разработанной International.
Загрунтованная поверхность перед нанесением Intergard 263 должна быть сухой, чистой и свободной от посторонних включений. Intergard 263 необходимо наносить в пределах интервала, рекомендованного для примененного грунта. За этими данными обратитесь к техническим данным на примененный грунт.

В нестандартных случаях обращайтесь к представителю International в Вашем регионе.

## Нанесение

### Смешивание

Продукт поставляется в двух емкостях как комплект. Всегда смешивайте продукт в поставленных пропорциях. Смешанный продукт должен быть использован в течении периода жизнеспособности.
1. Перемешайте основу (часть А) механической мешалкой
2. Добавьте соответствующее количество отвердителя (часть В) в основу (часть А). Тщательно перемешайте оба компонента механической мешалкой.

### Растворитель

Добавление растворителя не рекомендуется. В исключительных случаях допускается применение GTA220 (не более 5% по объему). ЗАПРЕЩАЕТСЯ добавление растворителя более регламентированного местными ограничениями.

### Безвоздушное распыление

#### Рекомендуется:

- Диаметр сопла 0.46-0,66 мм. (18-26 тысячных дюйма)
- Давление краски на выходе из сопла окрасочного пистолета не менее 176 кг/см2

### Воздушное распыление

Не рекомендуется

### Кисть

Рекомендуется только для небольших участков. Возможно, потребуется нанесение нескольких слоев для достижения необходимой толщины сухой пленки.

### Валик

Рекомендуется только для небольших участков. Возможно, потребуется нанесение нескольких слоев для достижения необходимой толщины сухой пленки.

### Очиститель

Рекомендуется применение GTA822.

### Остановки в работе и очистка оборудования

Не допускайте остатков материала в окрасочных шлангах, пистолетах и оборудовании. Тщательно промойте все оборудование очистителем GTA822. После смешивания компонентов комплекта они не могут быть снова запечатаны. После длительных остановок в работе рекомендуется использовать свежеприготовленный комплект. Немедленно после завершения работы необходимо провести промывку оборудования очистителем GTA822. Хорошей практикой работы является периодическая промывка окрасочного оборудования в течение рабочего дня. Частота промывок зависит от количества нанесенного материала, температуры и прошедшего времени, включая все задержки в работе. Не превышайте срока жизнеспособности материала. Все излишки краски и пустые емкости должны утилизироваться в соответствии с региональными правилами по охране окружающей среды.

### Сварка

В случае производства сварочных работ или огневой резки металла, окрашенного данным материалом, произойдет выделение пыли и вредных паров, в связи с чем потребуется применение индивидуальных средств защиты и соответствующей вытяжной вентиляции.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Все работы, связанные с нанесением и использованием данного продукта, должны выполняться в соответствии с национальными требованиями и стандартами по охране труда и технике безопасности.
Перед использованием продукта получите Лист по Охране Труда и Технике Безопасности, ознакомьтесь с ним и следуйте изложенным в нем указаниям. Прочитайте и следуйте всем предупреждениям, изложенным в Листе по Охране Труда и Технике Безопасности и на этикетках банок. В случае, если Вы не полностью понимаете указанные предупреждения и инструкции, либо не можете полностью выполнить их, не пользуйтесь данным продуктом. В процессе нанесения и сушки материала необходимо наличие средств защиты и вентиляции, достаточной для поддержания безопасного уровня концентрации паров растворителей для предупреждения токсического воздействия паров и недостатка кислорода. Принимайте меры, предупреждающие контакт продукта с кожей и глазами (используйте одежду, защитные очки, маски, защитные кремы и т.д.). Реально необходимые меры по охране труда и технике безопасности зависят от метода нанесения продукта и условий окружающей среды в месте производства работ.

## Ограничения

Ремонт поверхностей участками:
Для ремонта участками эпоксидных, эпоксидно-каменноугольных, хлор-каучуковых, винилово-каменноугольных и виниловых схем применяйте схему грунтовки Intertuf 262/Intergard 263. При этом необходимо стремится к минимальному перекрытию сохранившегося покрытия.
Не рекомендуется применение указанной схемы для ремонта битумных схем.
Схема Intertuf 262/Intergard 263 может быть применена для обновления эпоксидных, эпокидно-каменноугольных и хлор-каучуковых схем. Не рекомендуется для обновления винил-каменноугольных, виниловых и битумных схем.
По данным вопросам проконсультируйтесь в региональном офисе International.
Данные по интервалам перекрытия указаны лишь в качестве рекомендаций, т.к. могут варьироваться в зависимости от местного климата и условий окружающей среды.
Проконсультируйтесь с представителем International в специфических случаях.
Проводите окраску в хорошую погоду. Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3°C выше температуры точки росы. Для получения оптимальных параметров при нанесении доведите температуру материала до 21-27°C (если не рекомендовано иначе) перед перемешиванием и нанесением. Не перемешанный продукт (в закрытых банках) должен храниться в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе «Хранение» настоящего документа. Указанные в настоящем издании характеристики продукта даны для определения общих рекомендаций по нанесению. Данные получены в результате лабораторных испытаний и тестов, в связи с чем International не претендует на то, что при практическом применении продукта либо при проведении других тестов будут получены идентичные результаты. Так как особенности нанесения продукта, условия окружающей среды и конструктивные особенности могут существенно различаться для каждого конкретного случая, необходимо уделять им должное внимание при выборе и эксплуатации покрытий.
В данных по интервалам перекрытия термин «Длит.» означает «длительный интервал перекрытия». Для разъяснений обращайтесь к представителю International в Вашем регионе.

### РАЗМЕР УПАКОВКИ

- 20-ти литровый комплект: часть А - 16 литров в 20-ти литровой банке; часть В – 4 литра в 5-ти литровой банке.

О наличии другого размера упаковки проконсультируйтесь в региональном офисе International.

### ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВЕС УПАКОВКИ

- 20-ти литровый комплект – 30,44 кг.

### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – не менее одного года с даты изготовления (при температуре 25°C). По окончанию срока хранения подлежит переосвидетельствованию.
Храните в прохладном сухом помещении вдали от источников тепла и открытого огня. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей.