# Interspeed 340

Противообрастающая не содержащая олово-органических соединений полирующаяся система

## Описание продукта

Не содержащая олово-органических соединений полирующаяся противообрастающая система с высоким содержанием твердых веществ.

## Назначение

Применяется для защиты корпусов судов от обрастания в судостроении и судоремонте. Может наноситься непосредственно на сохранившееся старое противообрастающее покрытие.

## Информация о продукте

| Цвет | BQA341- коричневый (базовый слой), BQA342 – голубой (верхний слой), BQA344 – сливовый (верхний слой), BQA346 – розовый (верхний слой), BQA347 – красный (верхний слой), BQA349 – черный (верхний слой). |
| --- | --- |
| Внешний вид / Глянец | Неприменимо |
| Связующее / Отвердитель | Неприменимо |
| Содержание твердых веществ | 60%+2% (ISO 3233:1998) |
| Соотношение при смешивании | Неприменимо |
| Рекомендуемая толщина пленки | 125 микрон сухой пленки (208 микрон мокрой пленки) |
| Теоретическая кроющая способность | 4,80 м2/л (при толщине сухой пленки 125 микрон). При определении практической кроющей способности необходимо учитывать соответствующие потери. |
| Метод нанесения | Безвоздушное распыление, кисть, валик |
| Температура вспышки | 26°C. |
| Индукционный период | Неприменимо |

## Информация о высыхании

|  | Температура подложки |
| --- | --- |
|  | 5°C | 10°C | 25°C | 35°C |
| Высыхание «на отлип» (ISO 1517:73) | 4 час | 3,5 час | 2 час | 1 час |
| Высыхание до спуска на воду | 24 час | 20 час | 12 час | 12 час |

## Информация о перекрытии

см. "Ограничения"

|  | Температура подложки |
| --- | --- |
|  | 5°C | 10°C | 25°C | 35°C |
| Материал | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс |
| Interspeed 340 | 12 час | 6 мес | 10 час | 6 мес | 6 час | 6 мес | 4 час | 3 мес |

#### Примечание:

строка указывает интервалы перекрытия верхнего слоя Interspeed 340 верхним слоем Interspeed 340.

## Дополнительные данные

voc содержание органических растворителей 363 г/литр (EPA метод 24)
208 г/кг (Верхний слой) согласно директиве ЕС (Council Directive 1999/13/EC)
252 г/кг (Базовый слой) согласно директиве ЕС (Council Directive 1999/13/EC)
352 г/литр (PG6/23:1997)
Данный продукт не содержит оловоорганических соединений, действующих в качестве биоцида и, таким образом, соответствует требованиям Международной Конвенции по Контролю за Вредными противообрастающими системами, как это отражено в Резолюции IMO в октябре 2001 года (IMO AFS/CONF/26).

## Сертификация

При применении в составе одобренной схемы данный материал имеет следующие сертификаты:
• Продукт признан соответствующим Международному Соглашению по Контролю за Вредными Противообрастающими Системами на судах, 2001 (AFS 2001): Регистром Лойда (LR), Германским Ллойдом (GR), Регистром Кореи (KRS), DNV, Морским Регистром Судоходства РФ.
При необходимости более подробной информации обращайтесь в региональное представительство International

## Схемы окраски и совместимость

Для выбора наиболее подходящей схемы окраски проконсультируйтесь со своим региональным представительством International. При использовании Interprime 65 в балластных танках обратитесь в региональное представительство International за подробными технологическими указаниями по нанесению

### Подготовка поверхности

Используйте продукт в соответствии со спецификацией окраски.
Все окрашиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних частиц. Произведите, в зависимости от необходимости, обмыв поверхности пресной водой либо пресной водой под высоким давлением, удалите масло, смазки, растворимые включения и посторонние частицы согласно стандарта SSPC-SP1.

### Судостроение

Зависит от технологии, применяемой контрактором. Для консультаций обращайтесь в региональное представительство International

### Капитальный ремонт

Interspeed 340 (базовый слой) должен всегда наноситься на рекомендованную схему грунтовки. Загрунтованная поверхность перед нанесением Interspeed 340 (базовый слой) должна быть сухой, чистой и свободной от посторонних включений. Interspeed 340 необходимо наносить в пределах интервала перекрытия, указанных для примененного грунта. Обратитесь к листу технических данных на примененный грунт.
Перед нанесением Interspeed 340 (базовый слой) участки с поврежденным грунтовочным покрытием должны быть зачищены до стандарта, указанного в спецификации окраски (например, Sa2½ (ISO 8501-1:1988) и надлежащим образом загрунтованы.

### Текущий ремонт

Противообрастающие покрытия CDP типа (на основе полимеров с контролируемым «истощением» биоцидов) образуют на своей поверхности смываемый «отработавший» слой, который подлежит удалению перед нанесением Interspeed 340. Для удаления этого слоя поверхность, подлежащая окраске Interspeed 340, подлежит обмыву пресной водой под высоким давлением (200-220 кг/см2) с использованием удлиннителей для возможности нахождения распылителя вблизи обмываемой поверхности.
Обмыв необходимо производить сразу после постановки судна в док до высыхания его подводной части. Для применения альтернативных способов подготовки поверхности – проконсультируйтесь с представителем international.
Перед нанесением Interspeed 340 участки, подверженные коррозии, необходимо зачистить и загрунтовать рекомендованной грунтовочной системой. Наносить Interspeed 340 на загрунтованные участки необходимо с учетом интервалов перекрытия для примененного грунта (см. лист технических данных на примененный грунт). Перед нанесением Interspeed 340 (верхний слой) необходимо убедиться, что вся поверхность, подлежащая окраске чистая и сухая. При перекрытии сохранившегося противообрастающего покрытия на основе олово-органических полимеров, всегда наносите первым слоем Interspeed 340 (базовый слой).

В нестандартных случаях обращайтесь к представителю International в Вашем регионе.

## Нанесение

### Смешивание

Данный продукт является однокомпонентным. Всегда тщательно перемешивайте продукт перед применением механической мешалкой.

### Растворитель

Добавление растворителя не рекомендуется. В исключительных случаях допускается применение GTA007 (не более 5% по объему). НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ растворителя больше, чем это разрешено местными нормативами.

### Безвоздушное распыление

#### Рекомендуется:

- Диаметр сопла 0.66-0,79 мм. (26-31 тысячных дюйма)
- Давление краски на выходе из сопла окрасочного пистолета не менее 176 кг/см2

### Воздушное распыление

Не рекомендуется

### Кисть

Рекомендуется только для небольших участков. Возможно, потребуется нанесение нескольких слоев для достижения необходимой толщины сухой пленки.

### Валик

Рекомендуется только для небольших участков. Возможно, потребуется нанесение нескольких слоев для достижения необходимой толщины сухой пленки.

### Очиститель

Рекомендуется применение GTA007.

### Остановки в работе и очистка оборудования

Не допускайте остатков материала в окрасочных шлангах, пистолетах и оборудовании. Тщательно промойте все оборудование очистителем GTA007. После смешивания компонентов комплекта они не могут быть снова запечатаны. После длительных остановок в работе рекомендуется использовать свежеприготовленный комплект. Промывку оборудования необходимо проводить немедленно после завершения работы очистителем GTA007. Хорошей практикой работы является периодическая промывка окрасочного оборудования в течение рабочего дня. Частота промывок зависит от количества нанесенного материала, температуры и прошедшего времени, включая все задержки в работе. Не превышайте срока жизнеспособности материала. Все излишки краски и пустые емкости должны утилизироваться в соответствии с региональными правилами по охране окружающей среды.

### Сварка

В случае производства сварочных работ или огневой резки металла, окрашенного данным материалом, произойдет выделение пыли и вредных паров, в связи с чем потребуется применение индивидуальных средств защиты и соответствующей вытяжной вентиляции.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Все работы, связанные с нанесением и использованием данного продукта, должны выполняться в соответствии с национальными требованиями и стандартами по охране труда и технике безопасности.
Перед использованием продукта получите Лист по Охране Труда и Технике Безопасности, ознакомьтесь с ним и следуйте изложенным в нем указаниям. Прочитайте и следуйте всем предупреждениям, изложенным в Листе по Охране Труда и Технике Безопасности и на этикетках банок. В случае, если Вы не полностью понимаете указанные предупреждения и инструкции, либо не можете полностью выполнить их, не пользуйтесь данным продуктом. В процессе нанесения и сушки материала необходимо наличие средств защиты и вентиляции, достаточной для поддержания безопасного уровня концентрации паров растворителей для предупреждения токсического воздействия паров и недостатка кислорода. Принимайте меры, предупреждающие контакт продукта с кожей и глазами (используйте одежду, защитные очки, маски, защитные кремы и т.д.). Реально необходимые меры по охране труда и технике безопасности зависят от метода нанесения продукта и условий окружающей среды в месте производства работ.

## Ограничения

В случае, если рекомендуемое время до спуска на воду будет превышено, рабочие качества покрытия могут ухудшиться:
Базовый слой: - для умеренного климата – 3 месяца, для тропических условий - 1 месяц
Верхний слой: - для умеренного климата 6 месяцев, для тропических условий – 3 месяца
При погружении в воду цвет Interspeed 340 BQA341 может темнеть, цвет Interspeed 340 BQA342 и BQA344 –светлеть, а Interspeed 340 BQA346 и BQA347 частично изменять цвет. Под воздействием атмосферы Interspeed 340 может темнеть в зависимости от срока воздействия и климатических условий.
Данные по интервалам перекрытия указаны лишь в качестве рекомендаций, т.к. могут варьироваться в зависимости от местного климата и условий окружающей среды.
Проконсультируйтесь с представителем International в специфических случаях.
Проводите окраску в хорошую погоду. Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3°C выше температуры точки росы. Для получения оптимальных параметров при нанесении доведите температуру материала до 21-27°C (если не рекомендовано иначе) перед перемешиванием и нанесением. Не перемешанный продукт (в закрытых банках) должен храниться в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе «Хранение» настоящего документа. Указанные в настоящем издании характеристики продукта даны для определения
общих рекомендаций по нанесению. Данные получены в результате лабораторных испытаний и тестов, в связи с чем International не претендует на то, что при практическом применении продукта либо при проведении других тестов будут получены идентичные результаты. Так как особенности нанесения продукта, условия окружающей среды и конструктивные особенности могут существенно различаться для каждого конкретного случая, необходимо уделять им должное внимание при выборе и эксплуатации покрытий.
Для разъяснений обращайтесь к представителю International в Вашем регионе

### РАЗМЕР УПАКОВКИ

- 20 литров в 20-ти литровой банке.

О наличии другого размера упаковки проконсультируйтесь в региональном офисе International.

### ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВЕС УПАКОВКИ

- 20 -ти литровая банка базового слоя – 37,72 кг.

- 20-ти литровая банка верхнего слоя – 41,98 кг.

### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – не менее одного года с даты изготовления (при температуре 25°C). По окончанию срока хранения подлежит переосвидетельствованию.
Храните в прохладном сухом помещении вдали от источников тепла и открытого огня. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей.

`